Ocena stanu technicznego

konstrukcji kominów budynków mieszkalnych usytuowanych w miejscowości Huta Stara B                    przy ul. Zachodniej 5, ul. Małej 1, ul. Mickiewicza 7,          ul. Klubowej 3 oraz przy ul. Kopalnianej 3.

## Zleceniodawca:	Gminny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Poczesna k/Częstochowy

z siedzibą w Hucie Starej B

ul. Klubowa 1, 42-263 Wrzosowa

Obiekt:		Budynek mieszkalny wielorodzinny

przy ul. Klubowej 3

Wykonał: 			Zespół Projektowania i Ekspertyz

Kier. Zespołu:			mgr inż. Bogdan Wiłun

Zespół:				mgr. inż. Andrzej Wiłun

mgr. inż. Justyna Przystalska

Marzec 2007r.

SPIS TREŚCI:

- Podstawa prawna opracowania.						- str. 2

- Cel i zakres opracowania.							- str. 2

- Ocena stanu technicznego konstrukcji kominów, obróbek blacharskich i ław kominiarskich 								- str. 3

- Wnioski i zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji badanych              konstrukcji.									- str. 5

- Uwagi końcowe								- str. 7

- Wykorzystane materiały. Literatura					- str. 8

- Dokumentacja faktograficzna						- str. 9

- Część rysunkowa:

Rys. nr 1	- Inwentaryzacja budynku - poddasze przy ul. Klubowej 3

Rys. nr 2	- Schemat mocowania ław kominiarskich

- Podstawa prawna opracowania.

Podstawą prawną opracowania jest Umowa z dn. 19.02.2007 r. kierowana od Gminnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – Poczesna k/Częstochowy z siedzibą w Hucie Starej B przy ul. Klubowej 1 (jako Zleceniodawca), do Firmy Projektowo - Badawczej „WIŁUN” z siedzibą          w Częstochowie przy ul. Gombrowicza 7/33 (jako Wykonawca).

- Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest:

- ocena stanu technicznego kominów spalinowych i wentylacyjnych                    w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w miejscowości Huta Stara B przy ul. ul. Klubowej 3

- opracowanie obejmuje:

- ocenę stanu technicznego konstrukcji kominów,

- ocenę stanu technicznego ław kominiarskich i obróbek blacharskich

- opracowanie wniosków i zaleceń związanych z dalszą eksploatacją konstrukcji,

- pomiary inwentaryzacyjne,

- wykonanie dokumentacji faktograficznej,

- kosztorys inwestorski wykonania niezbędnych prac remontowych.

- Ocena stanu technicznego konstrukcji kominów, obróbek blacharskich i ław kominiarskich

Przegląd konstrukcji i badania makroskopowe przeprowadzono metodą bezpośredniej wizualizacji przy użyciu młotka o wadze 0,5kg, rysika stalowego, suwmiarki i podziałki centymetrowej (calówki).

Przeprowadzone pomiary inwentaryzacyjne przedstawiono opisowo             na rysunkach w dalszej części opracowania.

W trakcie prowadzonych oględzin i pomiarów stwierdzono, co następuje:

- wszystkie kominy ponad dachem zbudowane są z cegły piaskowo wapiennej,

- zaprawa murarska utraciła wartości zczepne, zwietrzała i wykrusza się, powodując rozluźnienie konstrukcji,

- na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych i spalin cegła uległa znacznemu zniszczeniu; zauważono wiele ubytków miejscowych w trzech górnych warstwach cegieł,

- stwierdzono liczne ubytki, spękania, a także całkowity brak czapek kominowych,

- poniżej połaci dachowej na poddaszu niektóre przewody wentylacyjne otwarte w przestrzeni poddasza, co powoduje brak odpowiedniego ciągu w kominach wentylacyjnych, a co za tym idzie praktycznie brak odpowiedniej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych podłączonych do przedmiotowych przewodów wentylacyjnych

- brak zabezpieczeń otworów wentylacyjnych i spalinowych powoduje osiedlanie się w nich ptaków, przez co w większości kanały te są niedrożne i zagruzowane,

- tynk zewnętrzny kominów ponad dachem uległ w znacznym stopniu zwietrzeniu i wykruszeniu, co spowodowało nieszczelności pomiędzy powierzchnią komina a obróbkami blacharskimi,

- stan tynków na kominach pod dachem określa się jako dość dobry (nieliczne ubytki, wykruszenia i nieszczelności pomiędzy obróbkami blacharskimi i kominem),

- zauważono niewielką korozję obróbek blacharskich wokół kominów,

- brak większości pomostów ław kominiarskich, a istniejące odcinki są w znacznej mierze spękane i skorodowane,

- wsporniki ław kominiarskich wykonane z płaskowników stalowych 8x30mm są w stanie zadowalającym, jednakże ich zamocowanie w konstrukcji drewnianej dachu (skorodowane gwoździe nieodpowiadające przekrojem otworom mocującym) jest niewłaściwe

- stwierdzono znaczną korozję jak również całkowity brak wyprowadzenia ponad dach wywietrzaków instalacji kanalizacyjnej.

- stan gzymsów jest zadowalający (nie stwierdzono znaczących ubytków, czy spękań),

- rynny w dużej mierze są skorodowane z miejscowymi perforacjami, wgięciami.

- Wnioski i zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji badanych konstrukcji.

- ze względu na znaczną korozję cegieł w górnych warstwach przewodów kominowych należy dokonać rozbiórki kominów do połaci dachowej (1-1,6m),

- skorodowane i popękane czapki betonowe należy rozebrać,

- należy odtworzyć rozebrane warstwy z cegły ceramicznej klasy 150, przekryć je zbrojonymi czapkami betonowymi w celu zabezpieczenia przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych i związania górnych warstw komina,

- istniejące, wyprowadzone ponad dach przewody wentylacyjne należy otworzyć pod czapką przelotowo z dwóch stron kanału oraz zabezpieczyć także siatką stalową lub kratką wentylacyjną z tworzywa sztucznego,

- należy zamontować na kominach wentylacyjnych pod dachem wyczystki zamknięte drzwiczkami stalowymi,

- po wykonaniu prac remontowych należy odgruzować i oczyścić przewody spalinowe i wentylacyjne,

- na uzupełnionych odcinkach komina położyć tynk cementowo-wapienny kategorii III oraz w miejscach odbić oraz ubytków tynków na kominach należy je uzupełnić,

- z miejsc występowania korozji tynków należy odbić luźne powierzchnie tynku, powierzchnie ceglane oczyścić szczotką stalową i wykonać uzupełnienia,

- obróbki blacharskie należy oczyścić, odtłuścić i pomalować 2x farbą antykorozyjną,

- dla uzyskania większej szczelności, styki obróbek blacharskich  i komina zaleca się uszczelnić cementem dekarskim,

- należy uzupełnić i wymienić pomosty ław kominiarskich,

- należy zamontować na wyremontowanych kominach wsporniki dla ław kominiarskich z kątowników stalowych zakotwionych w konstrukcji komina,

- należy wymienić mocowanie wsporników ław kominiarskich na śruby stalowe o odpowiednim przekroju

- należy nadbudować wywietrzniki instalacji kanalizacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm, a przejście przez pokrycie dachowe uszczelnić obróbką i cementem dekarskim,

- należy wymienić rynny i zamontować obróbki blacharskie pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej,

- po wykonaniu remontu należy zwrócić uwagę na staranne oczyszczenie rynien z gruzu i resztek zaprawy pozostałej po wykonaniu prac remontowych,

- Uwagi końcowe.

- W trakcie wykonywania prac remontowych (rozbiórki) konstrukcji kominów, należy zwrócić szczególną uwagę czy istnieją prawidłowe podziały konstrukcyjne pomiędzy przewodami spalinowymi i wentylacyjnymi. O ile wystąpią nieprawidłowości – należy je zgłaszać osobie nadzorującej w/w prace.

- Ze względu na fakt prowadzenia prac remontowych w użytkowanych budynkach mieszkalnych należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów bhp dotyczących prac na wysokości, a w szczególności wykonać przewidziane przepisami zabezpieczenia nad wejściami do klatek schodowych oraz wydzielenie stref niebezpiecznych z odpowiednimi tablicami informującymi o zagrożeniach występujących podczas remontu.

- Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz odpowiednimi przepisami dotyczącymi specyfiki prowadzonych prac remontowych.

- Ze względu na specyfikę przedmiotowych prac remontowych zakres i przedmiary robót sprawdzić na miejscu budowy.

- Wykorzystane materiały. Literatura.

- PN-B-03002:1999	(z późniejszymi zmianami) Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

- PN-B-03264:2002 	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03150:2000 	(z późniejszymi zmianami) Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- E. Masłowski, D. Spiżewska	„Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” Arkady 2000

- Praca zbiorowa pod red. J. Ważnego i J. Karysia 	„Ochrona budynków przed korozją biologiczną” Arkady 2001

- „Zabezpieczenia antykorozyjne w budownictwie” materiały konferencyjne na IV Ogólnopolską Konferencję z cyklu „Nauka i praktyka w walce z korozją” Częstochowa, NOT 1985,

- B. Zyska	„ Zagrożenia biologiczne w budynku” Arkady 1999

i inne związane.

- Dokumentacja faktograficzna

- Część rysunkowa

Kosztorys Inwestorski

Przedmiar